|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colour** |  | Grey, Blue, Black |
| **Compression Set** **(Room temp 22hr)** | ASTM D1056 | 70% |
| **Tensile Strength** | JIS K6767 | 6.0-9.0 kg/cm2 |
| **Elongation** | JIS K6767 | 80-120% |
| **Hardness** | SRIS0101 | 20-24 ShoreC |
| **Surface** |  | Plain both sides |
| **Density** | JIS K6767 | 0.10 + 0.02 g/cm³ |
| **Tear Strength** | JIS K6767 | 2.0-4.0 kg/cm2 |



**EVA Foam Sheet (81kg/m³)**

**Chemical Composition:**

* Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Resin
* Polyethylene Resin
* Calcium Carbonate
* Zinc Oxide
* Azodicarbonamide
* Dicumyl Peroxide
* Steric Acid
* Pigmant (colours)