|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colour** |  | Grey, Blue |
| **Compression Set** **(25%)** | ASTM D1056 | 32.0% |
| **Tensile Strength** | ASTM D412 | 150 kPa |
| **Elongation Ratio** | ASTM D412 | 150% |
| **Hardness** | ASTM D2240 | 16 +/-3 ShoreC |
| **Compression Strength****(25%)** | ASTM D1056 | 20 kPa |
| **Density** | ASTM D3575 | 30kg/m³ |
| **Tear Strength** | ASTM D624 | 1.0 kN/m |



**PE/EVA Foam Sheet (30kg/m³)**