|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Colour** | White | Standard |
| **Hardness** | 65 +/-5 ShoreA | GB/T 2811-96 |
| **Tensile Strength** | 3MPA | GB/T 2811-96 |
| **Elongation** | 200% - 250% | GB/T 2811-96 |
| **Surface** | Smooth | GB/T 2811-96 |
| **Density** | 1.5g/cm³ | GB/T 2811-96 |
| **Tear Strength**  | 50 N/n | GB/T 2811-96 |
| **Compression Set** | 55 <% | GB/T 7759-87 |
| **100% Tensile Stress at a given Elongation 100%** |  |  |
| **Change in Tensile Strength** | Standard +10/-15Result: 15 | GB/T 2811-96 |
| **Change in Elongation** | Standard +10/-35Result: -25 | GB/T 2811-96 |
| **Change in Hardness Point** | Standard 0 - +5Result: 4 | GB/T 2811-96 |



**White Nitrile Food Grade**

* FDA Approved (certificates available)
* Gaskets