EVA Foam Sheet (81kg/m³)

| Colours |  | Grey, Blue, Black |
| --- | --- | --- |
| Compression Set (Room temp 22hr) | ASTM D1056 | 70% |
| Temperature Range |  | -10°C - +70°C (approx.) |
| Tensile Strength | JIS K6767 | 6.0-9.0 kg/cm2 |
| Elongation | JIS K6767 | 80-120% |
| Hardness |  | 60 Shore OO |
| Surface |  | Plain both sides |
| Density | JIS K6767 | 0.10 +/- 0.02 g/cm³ |
| Tear Strength | JIS K6767 | 2.0-4.0 kg/cm2 |
| Structure | Closed Cell |  |

Chemical Composition:

- Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Resin

- Polyethylene Resin

- Calcium Carbonate

- Zinc Oxide

- Azodicarbonamide

- Dicumyl Peroxide

- Steric Acid