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EVA Foam Sheet (81kg/m³)
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	Colours
	
	  Grey, Blue, Black

	Compression Set 
(Room temp 22hr)
	  ASTM D1056
	  70%

	Temperature Range
	
	 -10°C - +70°C (approx.)

	 Tensile Strength 
	  JIS K6767
	  6.0-9.0 kg/cm2

	 Elongation
	  JIS K6767
	  80-120%

	 Hardness
	  
	  60 Shore OO

	Surface
	
	  Plain both sides

	 Density
	  JIS K6767
	  0.10 +/- 0.02 g/cm³

	 Tear Strength
	  JIS K6767
	  2.0-4.0 kg/cm2

	 Structure
	 Closed Cell



Chemical Composition: 
· Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Resin
· Polyethylene Resin
· Calcium Carbonate
· Zinc Oxide
· Azodicarbonamide
· Dicumyl Peroxide
· Steric Acid
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